T E C H N O L O G I A    L A K I E R O W A N I A

Specyfikacja Nr	:   03

Wersja Nr	:   01

Przeznaczenie:

Specyfikacja definiuje system lakierowania zabudów pojazdów użytkowych w systemie

VISTO firmy Brenen Polska.

Informacje techniczne:

W celu otrzymania informacji nie zawartych w niniejszej specyfikacji prosimy skontaktować się z autorem lub Działem Technicznym BRENEN POLSKA.

Spis treści

# Systemy lakierowania pojazdów użytkowych

## Lakierowanie powierzchni piaskowanych/śrutowanych - solid

# Informacje ogólne

# Informacje Techniczne (T.I.S)

# Karty Bezpieczeństwa (SDS)

## Lakierowanie powierzchni piaskowanych/śrutowanych – solid

| Przygotowanie powierzchni | Odtłuszczanie powierzchni: Usuwanie pyłu z powierzchni: Zabezpieczenie antykorozyjne Szlifowanie powierzchni zewnętrznych: | Wypiastować/wyśrutować powierzchnie SA 2,5 odmuchać powierzchnię sprężonym powietrzem nanieść metalizację natryskową cynkową (opcjonalnie) papier ścierny KOVAX MAXCUT P-120 |
| --- | --- | --- |
| Gruntowanie, uszczelnianie | Nakładanie szpachlówki: Szlifowanie szpachlówki: Nałożyć jedną powłokę uszczelniacza mokro/mokro: Odczekać | szpachlówka OPTI UNI papier ścierny KOVAX MAXCUT P-120 W razie zastosowania technologii z metalizacją natryskową stosować uszczelniacz FE14 EPOSEALER 2K HS ZN WHITE FE14 EPOSEALER 2K HS ZN WHITE (opcjonalnie) AirLess CE014 100% System 1:1 bez rozpuszcalnikowy Dysza 0,28 mm /0,011” Sucho 20 µm Mokro | 45 µm 20 min / 20 (C Altarnatywnie do metalizacji natryskowej cynkowej nakładamy podkład wysokocynowy FE30 EPOGUARD 2K FZ MARINE |
| Gruntowanie podkładem wysokocynkowym | Nałożyć dwie powłoki gruntu wysokocynkowego mokro/mokro: | FE30 EPOGUARD 2K FZ MARINE min 50 µm AirLess CE019 33% RE001/002 do 10% Dysza 0,33 mm /0,013” Sucho 50 µm Mokro 75 µm |
| Odparowanie | Odczekać: | 10 – 15 min / 20 (C |
| Podkładowanie | Nałożyć dwie grube powłoki gruntu epoksydowego metodą NA SUCHO: | FE20 EPOGUARD 2K HS ETS min 160 µm AirMix Kubek Zbiornik CE009/10 33% 33% 33 RE001/002 5% 20% 20% Dysza 0,33 mm /0,013” 1,6 mm 1,4 mm Sucho 80 µm 80 µm 80 µm Mokro 150 µm 175 µm 175 µm |
| Odparowanie | Odczekać: | 10 – 15 min / 20 (C |
| Suszenie |  |  |
|  | Suszenie: | 70 min/ 70 (C 12-14 godz/ 20 (C |
| Przygotowanie powierzchni | Szlifowanie powierzchni zapodkładowanych: Odtłuszczanie powierzchni: | papier ścierny KOVAX PREMIUM P-280 minimalna grubość powłoki po szlifowaniu 80 µm ASSR |
| Lakierowanie | Nakładanie lakieru nawierzchniowego: Odczekać: | BP14 PURTON 2K HS min 50 µm 8-10 min/ 20 (C AirMix Kubek Zbiornik CA006/007 50% 50% 50% RA002/003 0% 15% 15% Czas życia mieszanki CA014/015* 2,5-3h 3-3,5h 3-3,5h Dysza 0,23 mm /0,009” 1,4 mm 1,1 mm Sucho 50 µm 50 µm 50 µm Mokro 75 µm 100 µm | 100 µm |
| Grubość powłoki | Podane grubości powłok są wartościami minimalnymi. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikacji itp. Dostępne są w Kartach Opisów Technicznych (T.I.S)-danych produktów. | Nominalna grubość powłoki : 170 µm |

## Pomalowany obiekt (wysuszony i ostudzony) pozostawić na 48h w celu kondycjonowania. (zakończenie procesu polimeryzacji i utwardzenia)

# 2.	Informacje ogólne

| Warunki aplikacji Temperatura Czas schnięcia i kondycjonowania Test przyczepności metodą odrywową Czas przemalowania Czas przereagowania mieszanki epoksydowej Czas życia mieszanki epoksydowej Powietrze Nominalna grubość powłoki | Przy czasach odparowania rekomendowanych w tej specyfikacji przyjęta została temperatura 18- 20°C. UWAGA: Przy nakładaniu produktów dwukomponentowych wilgotność względna nie powinna przekraczać 75 %. Temperatura obiektu podczas prac lakierowych powinna wynosić 18-20°C, tę temperaturę przyjmuje się również jako startową temperaturę objektu (blachy) podczas procesu suszenia. Po zakończeniu procesu lakierowania, wysuszeniu i ostygnięciu, pomalowany obiekt należy poddać kondycjonowaniu. Etap ten ma na celu zakończenie procesu polimeryzacji i utwardzania. Minimalny czas kondycjonowania to 24-36h. Czas zalecany przez producenta i dostawcę technologii to 48h. W tym czasie pomalowanych obiektów nie powinno poddawać się trudnym warunkom atmosferycznym mogącym wystąpić podczas transportu. Test przyczepności wg PN-EN ISO 2409 wykonywać dopiero po 7 dniach. Podkłady epoksydowe można przemalować do 24 h w temp. Suszenia 20 0C. Po przekroczeniu tego czasu należy powierzchnie zmatowić. Podkład epoksydowy należy aplikować po 20 minutach od zrobienia mieszanki z utwardzaczem (dla temp 200C). Jest to czas potrzebny na przereagowanie mieszanki. Czas życia mieszanki każdego z proponowanych podkładów epoksydowych w temp. 200C wynosi 8-10h. Sprężone powietrze winno być technicznie czyste, pozbawione wilgoci i części stałych i oleju wg PN-ISO 8573-1 : 1995 klasa 1 lub 2. Poprzez Nominalną grubość powłoki rozumiemy grubość zmierzoną w min 50 punktach pomiarowych, przy czym 80 % wymiarów znajduje się powyżej lub równych grubości nominalnej, a 20% poniżej grubości nominalnej, przy czym te 20% pomiarów poniżej grubości nominalnej nie jest mniejsze niż 20% wymaganej grubości nominalnej. |
| --- | --- |
| Odtłuszczanie Gwarancja | Należy pamiętać o tym, że śrutowanie nie odtłuszcza powierzchni w takim stopniu jak piaskowanie. W przypadku zanieczyszczeń odtłuścić używając ASSR. Powyższa technologia jak i zastosowanie się do zaleceń zawartych w normie PN EN ISO 12944 z czerwca 2001 r. umożliwia udzielenie gwarancji na powłokę lakierową na okres 3 lat od daty wykonania. |
| Kontakt | BRENEN POLSKA Konsultant: Adam Schuhmacher Autor: Błażej Owczarek 500033078 |